|  | «Электрогорский институт нефтепереработки» О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о |
| --- | --- |

## СМАЗКА ПОЛИТЕРМ ПОЛУСИНТЕТИКА

ТУ 0254-046-00151742-2004 с изм. №9

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для смазки подшипников качения электромашин и стартер-генераторов, работающих при высоких температурах с частотой вращения до 10000 мин-1 . Работоспособна при контакте с агрессивными средами и водяным паром.

Температурный диапазон применения от минус 40 оС до плюс 200 оС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Однородная мазь от светло-желтого до светло-коричневого цвета |
| 2. | Температура каплепадения, оС, не ниже | 200 |
| 3. | Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более | 6,0 |
| 4. | Пенетрация при 25оС с перемешиванием (60 двойных тактов), мм х 0,1, в пределах | 250-300 |
| 5. | Предел прочности на сдвиг при 80оС, не ниже | 70 |
| 6. | Вязкость кинематическая базовой основы, мм2/с: - при 40 оС; - при 100 оС | 29,8 5,9 |

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря высокой термической, химической и механической стабильности смазок на полимочевинном загустителе смазка  ПОЛИТЕРМ-ПОЛУСИНТЕТИКА характеризуется высокими эксплуатационными  свойствами и может применяться взамен  смазок: ВНИИ НП-207, SKF LGHP2,  AEROSHELL GREASE 16,  KLUBERPLEX BEM 41-132, Bestolife 2010 NM ULTRA и др. Применение смазки ПОЛИТЕРМ-ПОЛУСИНТЕТИКА обеспечивает надежную работу механизма при высоких скоростях в течение длительного времени.

( 142530, г. Электрогорск, Московская область, ул. Буденного, д.5

( т. (49643) 3-30-37, ф. (49643) 3-30-38,

( т. отдел маркетинга (495) 204-16-22 доб.102, (49643) 3-03-38

(e-mail: Elg_ELINP@rambler.ru

( http://www.elinp.ru/