|  | «Электрогорский институт нефтепереработки» О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о |
| --- | --- |

## СМАЗКА ПОЛИТЕРМ ТЕРМОСТОЙКАЯ (у)

ТУ 0254-046-00151742-2004 с изм. № 7

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка Политерм-термостойкая (у) предназначена для смазывания трущихся поверхностей оборудования предприятий энергетической, бумажной, пищевой и керамической промышленности. Имеет улучшенные, по сравнению с смазкой Политерм-термостойкая, противозадирные и противокоррозионные свойства. Диапазон применения от минус 20 оС до плюс 200 оС. Работоспособна при контакте узла трения с агрессивными средами и водяным паром.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Однородная мазь от светло-коричневого до темно-коричневого |
| 2. | Температура каплепадения, оС, не ниже | 230 |
| 3. | Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более | 10 |
| 4. | Пенетрация при 25оС с перемешиванием (60 двойных тактов), мм х 0,1, в пределах | 265-295 |
| 5. | Предел прочности на сдвиг при 80оС, не ниже | 150 |
| 6. | Вязкость кинематическая базовой основы при 40оС, мм2/с | 230 |

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря своему составу смазка Политерм-термостойкая (у)  обладает более высокими эксплуатационными свойствами и отличается высокой работоспособностью в экстремальных условиях.

Эта смазка заменяет термостойкие смазки Унитол-1, Консталин УТ-1, УТ-2, MOBILUX 460 DIN 51825-KP2K-20, UNIREX 2S, Berutox FH 28 KN, Shell Gadus S3 Т220 2.  Применение смазки Политерм-термостойкая (у) позволяет увеличить длительность работы узла трения до пересмазывания  в 4 и более раз.

( 142530, г. Электрогорск, Московская область, ул. Буденного, д.5

( т. (49643) 3-30-37, ф. (49643) 3-30-38,

( т. отдел маркетинга (495) 204-16-22 доб.102, (49643) 3-03-38

(e-mail: Elg_ELINP@rambler.ru

( http://www.elinp.ru/