|  | «Электрогорский институт нефтепереработки» О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о |
| --- | --- |

## СМАЗКА КЛАД-М

ТУ 0254-001-42229024-99

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка Клад-М предназначена для смазки и герметизации бытовой газовой аппаратуры, арматуры газопроводов низкого и среднего давления, конденсатопроводов.

Температурный интервал применения от минус 40 оС до 200 оС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Плотная мазь от светло-желтого до серого цвета. |
| 2. | Температура каплепадения, оС, не ниже | 200 |
| 3. | Предел прочности на сдвиг при 20оС, ПА, не ниже | 600 |
| 4. | Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более | 5,0 |
| 5. | Испытание на коррозию при 100оС, 3 ч. | выдерживает |
| 6. | Испаряемость за 1 ч, % а) при 100оС, не более б) при 200оС, не более | 1,0 8 |
| 7. | Вязкость кинематическая базовой основы, мм2/с: - при 40 оС; - при 100 оС | 215,2 44,8 |

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

Эта смазка изготовлена на синтетической основе и заменяет  мыльные смазки  Герметин, Кранол, Плитол. Смазка КЛАД-М, по сравнению с мыльными аналогами, имеет лучшие противоизносные свойства, а также отличную водостойкость. Кроме того, смазка имеет хорошие адгезионные герметизирующие и уплотняющие свойства, не содержит свинец и соединений тяжелых металлов.

( 142530, г. Электрогорск, Московская область, ул. Буденного, д.5

( т. (49643) 3-30-37, ф. (49643) 3-30-38, отдел маркетинга (49643) 3-03-38

(e-mail: Elg_ELINP@rambler.ru

( http://www.elinp.ru