|  | «Электрогорский институт нефтепереработки» О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о |
| --- | --- |

## СМАЗКА ПОЛИТЕРМ ПОЛУЖИДКАЯ

ТУ 0254-046-00151742-2004

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка Политерм полужидкая изготавливается на нефтяной основе с использованием полимочевинного загустителя и предназначена для смазывания редукторов и гидравлических передач, работающих в контакте с агрессивными средами и водяным паром.

## Температурный интервал применения от минус 25 оС до плюс  160 оС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Однородная мазь от светло-коричневого до темно-коричневого цвета |
| 2. | Испаряемость в течение 1 ч при 170 оС, не более | 5 |
| 3. | Испытания на ЧШМ: Нагрузка сваривания, Н, не менее Нагрузка критическая, Н, не менее | 2 450 823 |
| 4. | Вязкость кинематическая базовой основы, мм2/с: - при 40 оС; - при 100 оС | 69,2 8,8 |

ПРЕИМУЩЕСТВА

Смазка  Политерм полужидкая характеризуется высокими противозадирными и противоизносными свойствами. Смазка может использоваться вместо мыльных полужидких смазок: СТП-Л, Трансол-200, Трансол-РОМ, KLUBER MICROLUBE GB 00, SHELL GADUS S2 V220 0 (Alvania ER 00) и др. Применение смазки Политерм полужидкая обеспечивает надежную работу механизма, а также позволяет увеличить длительность работы узла трения до пересмазывания  в 4 и более раз.

( 142530, г. Электрогорск, Московская область, ул. Буденного, д.5

( т. (49643) 3-30-37, ф. (49643) 3-30-38, отдел маркетинга (49643) 3-03-38

(e-mail: Elg_ELINP@rambler.ru

( http://www.elinp.ru/