|  | «Электрогорский институт нефтепереработки» О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о |
| --- | --- |

## СМАЗКА ПОЛИТЕРМ ДЛЯ ГАЗОВЫХ КРАНОВ

ТУ 0254-046-00151742-2004

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка Политерм для газовых кранов предназначена для уплотнения газовых кранов бытового и производственного оборудования.

## Температурный интервал применения от минус 20 оС до плюс 150 оС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Однородная мазь от светло-коричневого до темно-коричневого |
| 2. | Температура каплепадения, оС, не ниже | 200 |
| 3. | Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более | 10 |
| 4. | Пенетрация при 25оС с перемешиванием (60 двойных тактов), мм х 0,1, в пределах | 170-225 |
| 5. | Предел прочности на сдвиг при 80оС, не ниже | 600 |
| 6. | Вязкость кинематическая базовой основы, мм2/с: - при 40 оС; - при 100 оС | 69,2 8,8 |

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря высокой термической, химической и механической стабильности смазок на полимочевинном загустителе смазка Политерм для газовых кранов отличается высокой работоспособностью в экстремальных условиях.

Смазка Политерм для газовых кранов заменяет смазки для газовых кранов Герметин и Плитол. Применение смазки Политерм для газовых кранов позволяет увеличить длительность работы узла трения до пересмазывания.

( 142530, г. Электрогорск, Московская область, ул. Буденного, д.5

( т. (49643) 3-30-37, ф. (49643) 3-30-38, отдел маркетинга (49643) 3-03-38

(e-mail: Elg_ELINP@rambler.ru

( http://www.elinp.ru/