|  | «Электрогорский институт нефтепереработки» О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о |
| --- | --- |

## СМАЗКА ПОЛИТЕРМ МНОГОЦЕЛЕВАЯ

ТУ 0254-046-00151742-2004

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## Смазка Политерм-многоцелевая предназначена для подшипников качения электродвигателей насосов, вентиляторов и другого оборудования предприятий кожевенной, текстильной, бумажной, пищевой и энергетической промышленности.

## Температурный интервал применения в контакте с агрессивными средами и паром от минус 20оС до плюс 160оС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Однородная мазь от светло-коричневого до темно-коричневого |
| 2. | Температура каплепадения, оС, не ниже | 200 |
| 3. | Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более | 10 |
| 4. | Пенетрация при 25оС с перемешиванием (60 двойных тактов), мм х 0,1, в пределах | 265-295 |
| 5. | Предел прочности на сдвиг при 80оС, не ниже | 200 |
| 6. | Вязкость кинематическая базовой основы, мм2/с: - при 40 оС; - при 100 оС | 70,8 8,2 |

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря высокой термической, химической и механической стабильности смазок на полимочевинном загустителе смазка Политерм-многоцелевая отличается высокой работоспособностью в экстремальных условиях.

Смазка Политерм-многоцелевая заменяет мыльные многоцелевые смазки, такие  как Литол-24, 1-13,  Униол-1, Консталин, ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-203, ELECTROLUBE  MPG (MPG50T),

MOBIL UNIREX № 2,3, Shell Gadus S2 V100 3 (Shell Alvania RL 3).

Применение смазки Политерм-многоцелевая позволяет увеличить длительность работы узла трения до пересмазывания в 4 и более (до 10) раз, в зависимости от узла трения.

( 142530, г. Электрогорск, Московская область, ул. Буденного, д.5

( т. (49643) 3-30-37, ф. (49643) 3-30-38, отдел маркетинга (49643) 3-03-38

(e-mail: Elg_ELINP@rambler.ru

( http://www.elinp.ru/