|  | «Электрогорский институт нефтепереработки» О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о |
| --- | --- |

ПАСТА ПОЛИТЕРМ 400

ТУ 0258-053-00151742-2006 с изм. № 2

Паста состоит из минерального (синтетического) масла, загустителя и добавок, обеспечивающих  ее эксплуатационные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Паста Политерм-400 предназначена для смазки узлов функционирующих при высоких температурах, влажности и в коррозионно-активных средах (цепи, клапана, вращающиеся цапфы, шарниры, подшипники).

В зависимости от базовой основы и назначения паста изготавливается с индексами:

Пм – основа полимочевинная смазка, температурный диапазон применения от минус 20 (минус 50) оС до плюс 400 оС;

С - основа синтетическое масло, температурный диапазон применения от минус 60 оС до плюс 400 оС;

М - основа минеральное масло, температурный диапазон применения от минус 20 оС до плюс 400 оС;

В – водоразбавляемая масляная основа, температурный диапазон применения от минус 40 оС до плюс 400 оС;

Б - бензостойкая масляная основа, температурный диапазон применения от минус 20 оС до плюс 400 оС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Температура каплепадения, оС | Не ниже 250 |
| 2. | Коллоидная стабильность, процент выделившегося масла | Не более 10,0; |
| 3. | Пенетрация при 25 оС, с перемешиванием (60 двойных тактов), мм(0,1 | В пределах 280-340 |
| 4. | Вязкость кинематическая базовой основы: С - при 40 оС = 66,7 мм2/с; при 100 оС = 10,1 мм2/с; М - при 40 оС = 255,0 мм2/с; при 100 оС = 19,0 мм2/с; В – - при 40 оС = 330,0 мм2/с; Б - при 40 оС = 252,8 мм2/с; при 100 оС = 18,5 мм2/с; Пм – при 40 оС = 39,5 мм2/с; при 100 оС = 6,8 мм2/с |

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- паста обеспечивает устойчивую работу узла трения, предотвращает заедание, спекание трущихся пар до температуры 400 ºС.

- паста имеет хорошие консервационные свойства.

- паста не содержит свинца и ядовитых соединений тяжелых металлов.

- заменяет пасту Пента 221Д.

( 142530, г. Электрогорск, Московская область, ул. Буденного, д.5

( т. (49643) 3-30-37, ф. (49643) 3-30-38,

( т. отдел маркетинга (495) 204-16-22 доб.102, (49643) 3-03-38

(e-mail: info@elinp.ru, Elg_ELINP@rambler.ru

( http://www.elinp.ru/