|  | «Электрогорский институт нефтепереработки» О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о |
| --- | --- |

## СМАЗКА ПОЛИТЕРМ – АРКТИК 60(у)

ТУ 0254-046-00151742-2004 с изм. № 7, 14

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка Политерм-Арктик 60(у) предназначена для смазки узлов трения, работающих в условиях низких температур. Превосходная работоспособность в подшипниках качения. Превышает работоспособность мыльной смазки ЦИАТИМ-201 более чем в 50 раз. Может использоваться как многоцелевая смазка для мало- и средненагруженных узлов трения.

Температурный диапазон применения от минус 60 оС до плюс 150 оС.

Смазка работоспособна при контакте с агрессивными средами и водяным паром.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Наименование показателей | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Температура каплепадения, оС, не ниже | 200 |
| 2. | Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более | 10 |
| 3. | Пенетрация при 25оС с перемешиванием (60 двойных тактов), мм х 0,1, в пределах | 285-330 |
| 4. | Предел прочности при сдвиге при 80оС, не ниже | 150 |
| 5. | Трибологические характеристики на 4-шариковой машине трения нагрузка сваривания (Рс), Н | 823 Более 3200 |
| 6. | Вязкость кинематическая базовой основы, мм2/с: - при 40 оС: Политерм-Арктик 60; - при 100 оС: Политерм-Арктик 60; | 22,5 4,0 |

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря высокой термической, химической и механической стабильности смазок на полимочевинном загустителе смазка Политерм – Арктик 60(у) отличается высокой работоспособностью в экстремальных условиях. Обладает антикоррозионными свойствами.

Эта смазка заменяет смазки  Лита, Литол-24, ОКБ-122-7, ЛЗ-31, ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-203,  Зимол, Северол-1, AeroShell Grease 6, 22. Применение смазки Политерм-Арктик 60(у) позволяет увеличить длительность работы узла трения до пересмазывания.

( 142530, г. Электрогорск, Московская область, ул. Буденного, д.5

( т. (49643) 3-30-37, ф. (49643) 3-30-38, отдел маркетинга (49643) 3-03-38

(e-mail: Elg_ELINP@rambler.ru

( http://www.elinp.ru/